PC棒生产 工艺说明

1、基本情况

主要生产经营PC钢棒等产品，5条PC钢棒生产线，具备年产12万吨能力，主要产品有∮7.1mm、∮9.0mm、∮10.7mm、∮12.6mm四个规格；主要销往广东珠三角地区以及湘南和赣南等地区。

2、 主要设备

韶钢金属共有5个条生产线，设备主要包括：20套加热设备、5套拉拔设备、5套收线蓝设备、5套水冷设备、3套墩头设备、2套试验机设备、4台空压机、4台套冷却塔。包含电气室间4间，天车9台及其配套的工艺设备。

3、生产工艺

工艺过程:  30MnSi(母料)通过拉拔刻痕、中频炉感应加热，经过水冷却，轧制成管桩生产厂家所需不同规格PC钢棒产品。工艺参数：淬火温度：900℃-920℃；回加热温度：420℃-470℃。最高速度达120m/min。生产采用“三班三倒”工作制，每班工作8小时,生产连续作业，不间断生产。

4、工艺流程

工序：放线架→汇线蓝→除鳞辊→旋转模套→拉拔机→ 矫直辊→1#张拉辊→清洁刷→预热炉→加热炉→淬火炉→淬火槽→回火炉→回火槽→2#张拉辊→剪机→收线蓝。