明细

| 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刚玉砖 | 托 | 2 |  |
| 无水压入泥浆 | 包 | 2 |  |
| 粘土质隔热泥浆 | 包 | 1 |  |
| 碳化硅泥浆 | 包 | 2 |  |
| 炭素捣料S9 | 包 | 2 |  |
| 缓冲泥浆 | 包 | 1 |  |
| 刚玉泥浆 | 包 | 15 |  |
| 碳化硅捣打料 | 包 | 9 |  |
| 粘土质浇注料 | 包 | 3 |  |
| 铁屑填料 | 包 | 21 |  |
| 炭素胶泥 | 箱 | 12 |  |
| 炭砖 | 块 | 1 |  |
| 刚玉砖 | 托 | 1.5 |  |
| 风口组合砖 | 托 | 0.3 |  |
| 铁口组合砖 | 托 | 1 |  |
| 刚玉莫来石砖 | 托 | 0.6 |  |

附页1

废旧耐材理化指标

1刚玉砖

| 序号 | 项目 | 要求 | 单位 | 微孔刚玉（WGZ-80） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Al2O3 | ≥ | % | 80 |
| 2 | Fe2O3 | ≤ | % | 1.0 |
| 3 | 体积密度 | ≥ | g/cm3 | 3.1 |
| 4 | 0.2MPa荷重软化温度 | ≥ | ℃ | 1680 |
| 5 | 常温耐压强度 | ≥ | MPa | 130 |
| 6 | 重烧线变化率（1500℃×3h） |  | % | 0~0.1 |
| 7 | 抗碱性 | ≤ | % | 10 |
| 8 | 平均孔半径 | ≤ | μm | 0.5 |
| 9 | <1μm孔容积 | ≥ | % | 70 |
| 10 | 抗渣性（溶蚀率） | ≤ | % | 10 |
| 11 | 抗铁水溶蚀指数 | ≤ | % | 1.5 |
| 12 | 显气孔率 | ≤ | % | 15 |
| 13 | 耐火度 | ≥ | ℃ | 1790 |
| 14 | 透气度 | ≤ | mDa | 0.5 |

2无水压入泥浆

| 序号 | 项目 | 要求 | 单位 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AL2O3 | ≥ | % | 55 |
| 2 | Fe2O3 | ≤ | % | 2 |
| 3 | 体积密度（110℃×24h，烘后） | ≥ | g/cm3 | 2.2 |
| 4 | 常温耐压强度（110℃×24h，烘后） | ≥ | MPa | 10 |
| 5 | 常温抗折强度（110℃×24h，烘后） | ≥ | MPa | 4 |
| 6 | 耐火度（1200℃×3h，烧后） | ≥ | ℃ | 1760 |
| 7 | 烧后永久线变化率（1300℃×3h） | < | % | 0.5 |
| 8 | 高温抗折强度（1200℃x1h，埋炭） | ≥ | MPa | 0.5 |
| 9 | 流动值 |  | % | 170~185 |
| 10 | 粒度（-1.5mm） |  | % | 100 |
| 11 | 加热永久线变化率（1200℃×3h，烧后） |  | % | 0~1.0 |

3粘土质隔热泥浆

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导热系数（350±25℃） | w/(m·k) | ≤0.35 |
| 2 | Al2O3 | % | ≥35 |
| 3 | 加热永久线变化率1200℃×3h | % | -5～+1 |
| 4 | 冷态抗折粘结强度，110℃干燥后 | MPa | ≥0.5 |
| 5 | 冷态抗折粘结强度，1200℃×3h烧后 | MPa | ≥0.5 |

4碳化硅泥浆

| 序号 | 项目 | 要求 | 单位 | 氮化硅结合碳化硅砖砌筑泥浆 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SiC | ≥ | % | 80 |
| 2 | Fe2O3 | ≤ | % | 0.6 |
| 3 | 粘结强度 | 180℃×24h烘干 | ≥ | MPa | 12 |
|  |  | 1300℃×3h烧后 |  |  | 9.0 |
| 4 | 粘结时间 |  | min | 1~2 |
| 5 | 粒度 | -1.0mm |  | % | 100 |
|  |  | +0.5mm | ≤ | % | 2 |
|  |  | -0.074mm | ≥ | % | 50 |

5炭素捣料S9

| 序号 | 项目 | 单位 | 要求 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定碳（埋炭烧后） | % | ≥ | 90 |
| 2 | 体积密度 | g/cm3 | ≥ | 1.65 |
| 3 | 导热系数（100℃，烘干） | W/m.K | ≥ | 18 |
| 4 | 灰分 | % | ≤ | 3 |
| 5 | 挥发份 | % | ≤ | 20 |
| 6 | 耐压强度（焦油和沥青结合，200℃X24h，固化后） | MPa | ≥ | 5 |

6缓冲泥浆

| 序号 | 项目 | 要求 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐 火 度 | ≥ | ℃ | 1770 |
| 2 | 热态压缩率1000℃ 1MPa压力 | ≥ | % | 15 |
| 3 | Al2O3 | ≥ | % | 70 |
| 4 | 烧后线收缩率（1000℃×3h） | ≤ | % | 1 |
| 5 | 稠度 | ≤ |  | 240 |
| 6 | 耐 压 强 度 | 110 ℃×16h烘干 | ≥ | MPa | 0.5 |
|  |  | 1000℃×3h | ≥ | MPa | 0.2 |

7刚玉泥浆

| 序号 | 项目 | 要求 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粒度 | ＜1.0mm |  | % | 100 |
|  |  | >0.5mm | ≤ | % | 2 |
|  |  | <0.088mm | ≥ | % | 70 |
| 2 | 抗折强度 | 110℃烘干后 | ≥ | MPa | 2.5 |
|  |  | 1500℃×3h | ≥ | MPa | 7 |
| 3 | Al2O3 | ≥ | % | 85 |
| 4 | Fe2O3 | ≤ | % | 1.0 |
| 5 | 耐火度 |  | ℃ | 1790 |
| 6 | 粘结时间 |  | min | 1~2 |

8碳化硅捣打料

|  | 炭化硅捣打料 （树脂结合剂） |
| --- | --- |
| 序 号 | 项目 | 要求 | 单位 | 指标值 |
| 1 | SiC | ≥ | ％ | 75 |
| 2 | 固定C | ≤ | ％ | 5 |
| 3 | 体积密度 | ≥ | g/cm³ | 2.3 |
| 4 | 耐压强度200℃×24h | ≥ | MPa | 25 |
| 5 | 导热系数 | ≥ | W/m.k | 6 |

9粘土质浇注料

| 序号 | 项目 | 要求 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Al2O3 | ≥ | % | 45 |
| 2 | 体积密度 | ≥ | g/cm³ | 1.5 |
| 3 | 耐压强度110℃×24h | ≥ | MPa | 15 |
| 4 | 耐压强度 1250℃×3h | ≥ | MPa | 20 |
| 5 | 耐火度 | ≥ | ℃ | 1600 |
| 6 | 导热系数(350℃) | ≤ | W/m.k | 0.4 |
| 7 | 重烧线变化率1000℃×3h | ≤ | ％ | 0.5 |

10铁屑填料

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐压强度（110℃×24h） | MPa | ≥20 |
| 2 | 耐压强度（800℃×3h） | MPa | ≥25 |
| 3 | 抗折强度（110℃烘干） | MPa | ≥8 |
| 4 | 导热率（室温） | W/m.k | ≥12 |
| 5 | 重烧线变化率（800℃X3h） | % | 0~+0.5 |
| 6 | 体积密度(机械捣) | t / m 3 | ≥3.5 |
| 7 | 固化时间（25℃） | h | 6-12 |
| 8 | 耐火度 | ℃ | ≥1730 |

11炭素胶泥

| 炭质胶泥理化性能指标 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 要求 | 单位 | 指标 |
| 1 | 碳含量 | ≥ | % | 50 |
| 2 | 粘结抗折强度 | 170℃固化24小时 | ≥ | MPa | 8.0 |
|  |  | 300℃X3h，烧后 | ≥ | MPa | 8.0 |
|  |  | 1000℃X3h，烧后 | ≥ | MPa | 8.0 |
| 3 | 挤压缝试验 | ≤ | mm | 1.0 |
| 4 | 水分 | ≤ | % | 1.0 |
| 5 | 灰分 | ≤ | % | 7 |
| 6 | 挥发份 | ≤ | % | 39 |
| 7 | 施工温度 |  |  | 室温 |

12炭砖

| 序号 | 项目 | 要求 | 单位 | 微孔炭砖 | 超微孔炭砖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰分 | ≤ | % | 20 | 23 |
| 2 | 真密度 | ≥ | g/cm3 | 1.9 | 1.9 |
| 3 | 体积密度 | ≥ | g/cm3 | 1.65 | 1.7 |
| 4 | 耐压强度 | ≥ | Mpa | 38 | 38 |
| 5 | 抗折强度 | ≥ | Mpa | 9 | 10 |
| 6 | 显气孔率 | ≤ | % | 16 | 15 |
| 7 | 氧化率 | ≤ | % | 16 | 8 |
| 8 | 透气度 | ≤ | mDa | 9 | 1 |
| 9 | 平均孔半径 | ≤ | μm | 0.5 | 0.1 |
| 10 | 小于1μm孔容积比 | ≥ | % | 72 | 80 |
| 11 | 抗碱性 | / | / | U/LC（不全是LC） | U |
| 12 | 铁水熔蚀指数 | ≤ | % | 28 | 28 |
| 13 | 导热系数 | 室温 | ≥ | W/m.K | 9 | 16 |
|  |  | 300℃ | ≥ | W/m.K | 10 | -- |
|  |  | 600℃ | ≥ | W/m.K | 14 | 20 |

13风口组合砖

| 序号 | 项目 | 要求 | 单位 | 氮化硅结合碳化硅 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SiC | ≥ | % | 72 |
| 2 | Si3N4 | ≥ | % | 21 |
| 3 | Fe2O3 | ≤ | % | 0.7 |
| 4 | 体积密度 | ≥ | g/cm3 | 2.65 |
| 5 | 导热系数（1000℃） | ≥ | w/m.k | 16 |
| 6 | 常温耐压强度 | ≥ | MPa | 160 |
| 7 | 显气孔率 | ≤ | % | 16 |
| 8 | 抗折强度（1400℃×0.5h） | ≥ | MPa | 45 |
| 9 | 常温抗折强度 | ≥ | MPa | 45 |
| 10 | 热震稳定性（1100℃，水冷） | ≥ | 次 | 25 |
| 11 | 荷重软化温度 （0.2MPa ，T0.6） | ≥ | ℃ | 1700 |

14刚玉莫来石砖

| 序号 | 项目 | 要求 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体积密度 | ≥ | g/cm3 | 3.0 |
| 2 | Fe2O3 | ≤ | % | 0.8 |
| 3 | 显气孔率 | ≤ | % | 15 |
| 4 | 常温耐压强度 | ≥ | MPa | 120 |
| 5 | Al2O3 | ≥ | % | 88 |
| 6 | 0.2MPa荷重软化温度 | ≥ | ℃ | 1700 |
| 7 | 耐火度 | ≥ | ℃ | 1790 |
| 8 | 重烧线变化率（1500℃×3h） |  | % | 0~0.1 |
| 9 | 抗铁水溶蚀 | ≤ | % | 1.0 |
| 10 | 常温抗折强度 | ≥ | MPa | 25 |
| 11 | 热震稳定性（1100℃，水冷） | ≥ | 次 | 10 |