氧化铁粉询价函

各氧化铁粉用户：
现我公司有495.039吨氧化铁粉将在2026年10月在欧冶循环宝平台进行竞价销售，为了双方互惠互利，现对各单位进行询价，要求各单位从实际出发慎重填写询价函，我公司将在初步拟定价的基础上进行竞价底价定价。（后附各品级成分、吨数）  
	单位
	拼盘
	单价（含税）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



要求：询价函（加盖公章）截止2026年10月7日17:00


宝武环科山西资源循环利用有限公司营销中心
2026年09月30日

	序号
	产线
	批次号
	等级
	重量(t)
	纯度
	SiO2
	Al2O3
	CaO
	Cl-
	SO42-
	MnO
	Na2O
	NiO
	P2O5
	S
	B
	Cr2O3
	松装密度

	1
	拼盘1
	S600452
	YHT2
	11.94
	99.48%
	0.012
	0.017
	0.008
	0.14
	0.0114
	0.3
	0.008
	0.008
	0.008
	0.0038
	0.003
	0.008
	0.47

	　
	　
	　
	　
	11.94
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	拼盘2
	S600454
	YHT3
	11.87
	99.44%
	0.011
	0.016
	0.008
	0.19
	0.0117
	0.29
	0.008
	0.008
	0.008
	0.0039
	0.003
	0.008
	0.46

	2
	
	S600459
	YHT3
	11.653
	99.46%
	0.009
	0.013
	0.008
	0.18
	0.0138
	0.28
	0.008
	0.008
	0.008
	0.0046
	0.003
	0.008
	0.47

	3
	
	S600460
	YHT3
	11.557
	99.46%
	0.008
	0.013
	0.008
	0.18
	0.0129
	0.28
	0.008
	0.008
	0.008
	0.0043
	0.003
	0.008
	0.45

	4
	
	S600461
	YHT3
	11.791
	99.45%
	0.008
	0.014
	0.008
	0.19
	0.0138
	0.28
	0.008
	0.008
	0.008
	0.0046
	0.003
	0.008
	0.47

	5
	
	S600462
	YHT3
	11.773
	99.47%
	0.008
	0.013
	0.008
	0.18
	0.0138
	0.27
	0.008
	0.008
	0.008
	0.0046
	0.003
	0.008
	0.47

	6
	
	S600463
	YHT3
	11.693
	99.45%
	0.008
	0.013
	0.008
	0.19
	0.0132
	0.28
	0.008
	0.008
	0.008
	0.0044
	0.003
	0.008
	0.46

	7
	
	S600464
	YHT3
	11.927
	99.47%
	0.008
	0.013
	0.008
	0.18
	0.0147
	0.27
	0.008
	0.008
	0.008
	0.0049
	0.003
	0.008
	0.46

	8
	
	S600467
	YHT3
	11.842
	99.46%
	0.008
	0.015
	0.008
	0.2
	0.015
	0.26
	0.008
	0.008
	0.008
	0.005
	0.003
	0.008
	0.47

	9
	
	S600468
	YHT3
	11.563
	99.49%
	0.008
	0.014
	0.008
	0.16
	0.0138
	0.27
	0.008
	0.008
	0.009
	0.0046
	0.003
	0.008
	0.48

	　
	　
	　
	　
	105.669
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	拼盘3
	S600471
	YHT5
	11.527
	99.44%
	0.008
	0.02
	0.008
	0.23
	0.0117
	0.26
	0.008
	0.008
	0.008
	0.0039
	0.003
	0
	0.46

	2
	
	S600472
	YHT5
	11.847
	99.37%
	0.008
	0.021
	0.008
	0.29
	0.0108
	0.27
	0.008
	0.008
	0.008
	0.0036
	0.003
	0
	0.46

	3
	
	S600473
	YHT5
	11.456
	99.36%
	0.008
	0.021
	0.008
	0.29
	0.0138
	0.27
	0.008
	0.008
	0.008
	0.0046
	0.003
	0
	0.46

	4
	
	S600474
	YHT5
	11.843
	99.39%
	0.008
	0.02
	0.008
	0.27
	0.0108
	0.27
	0.008
	0.008
	0.008
	0.0036
	0.003
	0
	0.46

	5
	
	S600475
	YHT5
	11.837
	99.34%
	0.008
	0.021
	0.008
	0.3
	0.0126
	0.28
	0.008
	0.008
	0.008
	0.0042
	0.003
	0
	0.45

	6
	
	S600476
	YHT5
	11.747
	99.33%
	0.008
	0.022
	0.008
	0.32
	0.0114
	0.27
	0.008
	0.008
	0.008
	0.0038
	0.003
	0
	0.45

	7
	
	S600477
	YHT5
	11.379
	99.36%
	0.008
	0.022
	0.008
	0.29
	0.0129
	0.27
	0.008
	0.008
	0.008
	0.0043
	0.003
	0
	0.46

	8
	
	S600478
	YHT5
	11.156
	99.38%
	0.008
	0.022
	0.008
	0.28
	0.009
	0.27
	0.008
	0.008
	0.008
	0.003
	0.003
	0
	0.46

	9
	
	S600479
	YHT5
	11.595
	99.05%
	0.008
	0.02
	0.008
	0.61
	0.0111
	0.27
	0.008
	0.008
	0.008
	0.0037
	0.003
	0
	0.45

	10
	
	S600480
	YHT5
	11.931
	99.21%
	0.009
	0.018
	0.008
	0.44
	0.0138
	0.27
	0.008
	0.008
	0.008
	0.0046
	0.003
	0
	0.46

	11
	
	S600481
	YHT5
	11.849
	99.13%
	0.01
	0.015
	0.013
	0.52
	0.0093
	0.28
	0.008
	0.008
	0.008
	0.0031
	0.003
	0
	0.46

	12
	
	S600482
	YHT5
	11.907
	99.43%
	0.008
	0.02
	0.008
	0.22
	0.0087
	0.28
	0.008
	0.008
	0.008
	0.0029
	0.003
	0
	0.48

	13
	
	S600483
	YHT5
	11.57
	99.40%
	0.011
	0.022
	0.008
	0.24
	0.0123
	0.28
	0.008
	0.008
	0.008
	0.0041
	0.003
	0
	0.47

	14
	
	S600484
	YHT5
	11.723
	99.23%
	0.008
	0.039
	0.008
	0.4
	0.0111
	0.28
	0.008
	0.008
	0.008
	0.0037
	0.003
	0
	0.46

	　
	　
	　
	　
	163.367
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	拼盘4
	S600453
	YHT5
	11.938
	99.42%
	0.011
	0.016
	0.008
	0.21
	0.0123
	0.29
	0.008
	0.008
	0.008
	0.0041
	0.003
	0.008
	0.46

	2
	
	S600455
	YHT5
	11.685
	99.39%
	0.011
	0.017
	0.008
	0.24
	0.012
	0.29
	0.008
	0.008
	0.008
	0.004
	0.003
	0.008
	0.46

	3
	
	S600456
	YHT5
	11.724
	99.37%
	0.01
	0.016
	0.008
	0.27
	0.012
	0.28
	0.008
	0.008
	0.008
	0.004
	0.003
	0.008
	0.47

	4
	
	S600457
	YHT5
	11.756
	99.39%
	0.01
	0.015
	0.008
	0.24
	0.0114
	0.29
	0.008
	0.008
	0.009
	0.0038
	0.003
	0.008
	0.47

	5
	
	S600458
	YHT5
	11.698
	99.37%
	0.009
	0.015
	0.008
	0.26
	0.0144
	0.29
	0.008
	0.008
	0.008
	0.0048
	0.003
	0.008
	0.47

	6
	
	S600465
	YHT5
	11.786
	99.42%
	0.007
	0.014
	0.008
	0.23
	0.0123
	0.27
	0.008
	0.008
	0.008
	0.0041
	0.003
	0.008
	0.47

	7
	
	S600466
	YHT5
	11.953
	99.42%
	0.008
	0.015
	0.008
	0.24
	0.0138
	0.26
	0.008
	0.008
	0.008
	0.0046
	0.003
	0.008
	0.47

	8
	
	S600469
	YHT5
	11.586
	99.43%
	0.008
	0.015
	0.008
	0.21
	0.0141
	0.28
	0.008
	0.008
	0.008
	0.0047
	0.003
	0.008
	0.47

	9
	
	S600470
	YHT5
	11.47
	99.43%
	0.008
	0.019
	0.008
	0.22
	0.0132
	0.27
	0.008
	0.008
	0.008
	0.0044
	0.003
	0.008
	0.46

	　
	　
	　
	　
	105.596
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	拼盘5
	P600117
	YHT5
	12.102
	96.75%
	0.051
	0.17
	0.028
	0.44
	0.0204
	0.24
	0.01
	0.2
	0.012
	0.0068
	0.003
	2.08
	0.47

	2
	
	P600118
	YHT5
	11.709
	96.60%
	0.049
	0.14
	0.03
	0.36
	0.0198
	0.24
	0.01
	0.28
	0.015
	0.0066
	0.003
	2.25
	0.47

	3
	
	P600124
	YHT5
	11.582
	95.80%
	0.065
	0.62
	0.035
	0.61
	0.0135
	0.27
	0.01
	0.29
	0.018
	0.0045
	0.003
	2.27
	0.46

	4
	
	P600116
	YHT5
	12.283
	96.34%
	0.058
	0.23
	0.029
	0.44
	0.0204
	0.24
	0.009
	0.19
	0.014
	0.0068
	0.003
	2.43
	0.47

	5
	
	P600120
	YHT5
	12.028
	96.05%
	0.044
	0.1
	0.032
	0.61
	0.0225
	0.24
	0.01
	0.24
	0.015
	0.0075
	0.003
	2.63
	0.46

	6
	
	P600119
	YHT5
	11.379
	96.06%
	0.053
	0.14
	0.031
	0.4
	0.0222
	0.27
	0.01
	0.31
	0.018
	0.0074
	0.003
	2.68
	0.47

	7
	
	P600123
	YHT5
	11.871
	95.60%
	0.066
	0.33
	0.036
	0.43
	0.0198
	0.25
	0.011
	0.3
	0.016
	0.0066
	0.003
	2.94
	0.47

	8
	
	P600121
	YHT5
	12.582
	95.52%
	0.058
	0.16
	0.04
	0.43
	0.0216
	0.25
	0.015
	0.35
	0.018
	0.0072
	0.003
	3.13
	0.47

	9
	
	P600122
	YHT5
	12.931
	95.25%
	0.062
	0.35
	0.036
	0.51
	0.0189
	0.26
	0.011
	0.34
	0.018
	0.0063
	0.003
	3.14
	0.46

	　
	　
	　
	　
	108.467
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合计
	495.039
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　



